ICS 国际标准分类号

CCS中国标准文献分类号

四川省装配式建筑产业协会团体标准

T/ABAIS XXXX-2024

蒸压钢网陶粒混凝土外墙板施工技术规程

Technical specification for construction of steam pressed steel mesh ceramic aggregate concrete exterior wall panels

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布                                  XXXX-XX-XX 实施

四川省装配式建筑产业协会 发布

四川省装配式建筑产业协会团体标准

蒸压钢网陶粒混凝土外墙板施工技术规程

Technical specification for construction of steam pressed steel mesh ceramic

aggregate concrete exterior wall panels

T/ABIAS  XXX-20XX

| 主编单位： | 四川省第六建筑有限公司 四川省建材工业科学研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 批准单位： | 四川省装配式建筑产业协会 |
| 施行日期： | 202X年XX月XX日 |

XXXX出版社

202X 成 都

前  言

本规程是根据《四川省装配式建筑产业协会关于<蒸压钢网陶粒混凝土外墙板施工技术规程>等2项团体标准的立项公示》（川装配协〔2024〕48号）的要求，由四川省第六建筑有限公司、四川省建材工业科学研究院有限公司会同有关单位共同编制完成。

标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分7章，主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.性能要求；5.设计；6.施工；7.验收。

本规程由四川省装配式建筑产业协会负责管理，由四川省第六建筑有限公司负责具体技术内容的解释和说明。本规程在执行过程中，如有意见或建议，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：四川省成都市金牛区星辉中路16号，邮编：610081，电话：028-83336371，邮箱：1391330613@qq.com）。

| 主编单位： | 四川省第六建筑有限公司 四川省建材工业科学研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： | 四川圣吉鸿博建筑材料有限公司 |
| 主要起草人： | 周 俊、张天琪、蒋新川、闫迎起、刘 伟、向 勇 郭 江、黄朝培、袁宇鹏、舒浪平 |
| 主要审查人： |  |

目   次

1  总    则	3

2  术    语	4

3  基本规定	5

4  性能要求	6

5  设    计	9

5.1  建筑设计	9

5.2  结构设计	15

6  施    工	18

6.1  一般规定	18

6.2   墙板安装	18

7  验    收	21

7.1  一般规定	21

7.2  主控项目	22

7.3  一般项目	22

本规范用词说明	24

引用标准名录	25

# 1  总    则

- 1.0.1  为规范蒸压钢网陶粒混凝土外墙板在建筑工程中的应用，确保工程质量，做到技术先进，经济合理，安全可靠，特制定本规范。

- 1.0.2  本规范适用于抗震设防烈度为8度及8度以下地区的工业与民用建筑中采用蒸压钢网陶粒混凝土外墙板的构造设计、施工与质量验收。

- 1.0.3  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板应用除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板   autoclaved ceramsite foamed concrete external wallboard

采用水泥为胶凝材料，以钢筋网片和纤维为增强材料，与陶粒（体积分数不小于20%）、掺合料混合搅拌并采用物理发泡工艺模箱浇筑成型，经蒸压釜养护而成的预制混凝土条板。

# 3  基本规定

3.0.1  原材料

1  水泥应符合GB 175的规定。

2  陶粒应符合GB/T 17431.1的规定。

3  泡沫剂应符合JC/T2199的规定。

4  外加剂应符合GB 8076的规定。

5  水应符合JGJ 63 的规定。

6  其他原材料应符合国家相关标准的规定。

3.0.2  钢筋网片要求

钢筋网片配筋应根据板的承载力要求确定，纵向采用直径不小于4mm的HPB300钢筋，钢筋网片纵向间距不大于200mm，横向间距不大于300mm。

3.0.3  混凝土

混凝土干密度不大于800kg/m³

# 4  性能要求

4.0.1  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板外观质量应符合表4.1规定。

表4.1 外观质量

| 序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板面外露筋、飞边毛刺、泛霜返碱、贯通性裂缝、面层脱落 | 无 | GB/T23451-2023 |
| 2 | 板面裂缝长度为50mm~100mm,宽度为0.5mm~1.0mm | 2处/板 | GB/T23451-2023 |
| 3 | 板面蜂窝气孔长径为5mm~30mm | 3处/板 深度≤10mm | GB/T23451-2023 |
| 4 | 缺棱掉角宽度×长度为10mm×25mm~20mm×30mm | 2处/板 深度≤10mm | GB/T23451-2023 |
| 序号2、3、4项中低于下限值的缺陷忽略不计,高于上限值的缺陷为不合格。 |  |  |  |

4.0.2  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板尺寸偏差应符合表4.2规定

表4.2尺寸偏差（mm）

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ±5 | GB/T23451-2023 |
| 2 | 宽度 | ±2 | GB/T23451-2023 |
| 3 | 厚度 | ±2 | GB/T23451-2023 |
| 4 | 板面平整度 | ≤2 | GB/T23451-2023 |
| 5 | 对角线差 | ≤6 | GB/T23451-2023 |
| 6 | 侧向弯曲 | ≤L/1000 | GB/T23451-2023 |
| 7 | 孔间肋厚和面层壁厚 | ≥20 | GB/T23451-2023 |

4.0.3  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板物理力学性能应符合下表4.3的相关规定。

表4.3物理力学性能

| 序号 | 项目 | 200mm厚墙体 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气声计权隔声量（dB） | ≥48 | GB/T23451-2023 |
| 2 | 传热系数[W/(m2·K)] | ≤1.5h | GB/T23451-2023 |
| 3 | 耐火极限（h） | ≥2h | GB/T23451-2023 |
| 4 | 面密度(kg/m²) | ≤140 | GB/T23451-2023 |
| 5 | 单点吊挂力（N） | ≥1500 | GB/T23451-2023 |
| 6 | 抗冲击性能（次） | 经5次抗冲击试验后，板面无裂纹 | GB/T23451-2023 |
| 7 | 抗压强度（Mpa) | ≥5 | GB/T23451-2023 |
| 8 | 软化系数 | ≥0.8 | GB/T23451-2023 |
| 9 | 抗渗性 | ≤60 | GB/T4111-2013 |
| 10 | 干燥收缩值 | ≤0.5 | GB/T23451-2023 |
| 11 | 抗冻性 | 经过25次循环后，板面无裂纹 | JG/T350-2011 |
| 12 | 抗弯荷载/板自重倍数 | ≥3.0 | GB/T23451-2023 |
| 13 | 放射性 | ≤1.0 | GB/T23451-2023 |

4.0.4  金属连接件应优先采用不锈钢或耐候钢材料，采用低碳钢或合金钢连接件时应进行镀锌处理，镀锌的热浸镀锌层不宜小于180g/㎡。有防火要求的金属连接件尚应涂刷防火涂料并满足耐火极限要求。

4.0.5  条板与条板之间的接缝材料性能应与条板材料性能相适应，与装饰层相容，并应符合现行国家有关标准的规定，常用的水泥基无机注浆量的性能指标应符合表4.5的要求。

表4.5 接缝注浆料性能指标

| 序号 | 项目名称 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩展度（mm） | 初始值 | ≥380 | GB/T50448 |
|  |  | 30min保留值 | ≥340 |  |
| 2 | 拉伸粘接强度（MPa） |  | ≥1.0 | JGJ/T70 |
| 3 | 泌水率（%） |  | 0 | GB/T50080 |
| 4 | 施工时间（min） |  | 90-240 |  |
| 5 | 最低施工温度（℃） |  | -5 |  |

4.0.6  条板与主体结构之间的嵌缝材料宜为具有膨胀性质的专用砂蒙或弹性密封胶，密封材料应符合现行国家标准的有关规定。

# 5  设    计

## 5.1  建筑设计

5.1.1  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板的房屋建筑设计应符合下列规定：

1  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板作为非承重外维护结构，根据其安装方式，可采用内嵌式、外挂式和嵌挂结合式；蒸压钢网陶粒混凝土外墙板围护系统应根据项目所在地气候特点，选择或设计适合的安装方式、构造和节点，满足节能要求，并同时满足相关规范对防火、防水和隔声的要求，外墙条板的厚度不宜小于200mm。

2  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板应按照模教协调、少规格、多组合的原则进行设计，并纳入装配率计算。条板宽度宜符合600mm的模数，当必须采用小于600mm的窄幅板时，应将窄幅板置于靠墙柱一侧，不宜放在门窗洞边，且切割的最小尺寸不得小于200mm。

3  外墙条板应采用竖拼的构造形式，强度等级不低于A2.5。

4  层间高度条板不应接板安装，若高度超过条板高度需要竖向拼接，需要增加结构梁，条板对接部位按层间连接构造措施，满足结构稳定性要求。其安装高度应符合下列规定：

（1）200mm厚外墙条板的接板安装高度不应大于3.8m；

（2）其它厚度的外墙条板接板安装高度可与施工单位协商，另行设计，并应提交抗冲击性能检测报告。

5  轻质隔墙的隔声性能指标应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的有关规定，并应满足工程设计要求。

6  外饰面宜结合外墙构造要求统一考虑，保证外饰面与外墙连接的稳定性，有防止掉落和脱落的安全措施。内饰面宜与室内设备管线等集成设计。应根据墙体强度、隔声性能、设备设施安装、外观性能等要求，确定墙体厚度、面板、填充物及骨架的材料、规格型号等。

7  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板中的金属钢网应设置有效的防腐蚀措施。

8  围护系统的设计应遵循建筑全寿命期中使用与维护的便利性原则，在外墙板中敷设管线应采取工厂预埋管方式，不得在施工现场开槽埋设，墙体内预埋管直径不得大于墙体厚度的1/3，每个条板内不得设置多于2根预埋管线，预埋管线之间实体宽度不小于100mm。

9  外围护墙体的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368的规定执行。

10  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板的外饰面层应采用燃烧性能为A级的材料。当建筑高度不大于50m时，可采用B1级材料。

5.1.2  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板构造要求

1  外围护墙板与框架柱、梁等的接缝外，应使用耐火密封材料（加耐火密封胶、耐火泥浆等）进行填充和密封。柔性连接时采用耐火密封胶等满足防火要求的材料进行填充或密封，刚性连接时可直接采用水泥砂浆嵌缝。

2  当轻质条板外围护墙用于逃生通道、电梯井等区域时可采用防火涂料、防火板等揩施增强整体结构的防火性能。

3  当外围护墙体采用外挂式安装方式时，墙体与每层楼板、防火分区隔墙处的建筑缝隙应采用防火封堵，满足现行《建筑防火封堵应用技术标准》并应符合下列规定：

（1）采用岩棉或矿棉封堵时，其填充厚度不应小200mm。

（2）防火封堵的承托材料不得采用铝板，当采用热镀锌钢板时，其厚度不应小于1.5mm。

4  轻质外围护墙体的金属围护部（构）件、金属连接部（构）件、金属门窗应有防雷措施，并满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》CB 50057的有关规定。

5  轻质外围护墙体与其他材料处于同一表面时，不同材料交界密封处应粘贴耐碱玻纤网格布并采用聚合物水泥加强层后方可饰面。

6  外围护墙体的首层及临露台、屋顶花园、空中连廊等处的根部应做不低于C20的混凝土条形墙垫，墙垫顶距离室内地坪不低于100mm，距离室外地坪不低于500mm。

7  穿越外围护墙体的管道宜采用绝缘套管，套管处应内高外低。坡度不应小5%，套管周边应作防水密封处理。当低温环境下水管可能产生冰冻或结露时，应进行防冻和防结露设计。

8  当女儿墙采用外墙板时，宜设置混凝土压顶或金属板盖板。女儿墙压顶与外墙板之间的缝隙应采用密封胶嵌填密实。

9  外墙板与梁、板、柱相连时，连接处应采取有效的措施以保持墙体保温层的连续性。

10  轻质外围护墙体与其他建筑构件（如门窗、框架等）接缝处应使用密封条或密封胶严密密封，以确保其隔声性能。当有特珠隔音要求时，可通过增加墙体厚度、采用双层墙体结构或在外表面施加吸声材料或特殊的吸声结构等方式提升整体隔音性能

5.1.3  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板防水做法要求

1  外围护墙体的的突出部位、出挑构件均应作防排水措施，井根据使用环境和使用年限要求选用合理的防水材料和防水构造

2  外围护墙体的单元接缝及门窗洞口等防水薄弱部位宜采用材料防水和构造防水相结合的做法，并应符合下列规定：

（1）竖缝宜采用企口缝、槽口缝或平口缝。

（2）当板缝空腔需设置导水管排水时，板缝内侧应增设气密条密封。

3  外围护组合墙体单元间的接缝采用材料防水时，应采用防水性能可靠的嵌缝材料：并应符合下列规定：

（1）接缝宽度应满足在热胀冷缩及风荷载、地震作用等外界环境影响下，其尺寸变形不会导致密封条的破裂或剥离破坏的要求，并满足密封胶最大容许变形率的要求。

（2）接缝密封胶厚度不宜小于10mm，且不宜小于缝宽的一半。

（3）接缝所用的密封材料应选用耐候密封胶，耐候密封胶与墙板的相容性、低温柔性、最大伸缩变形量、剪切变形性、防霉性及耐水性均应根据设计要求选用。

（4）接缝处密封胶的背衬材料宜选用聚乙烯塑料棒或发泡氯丁胶，直径不小于1.5倍缝宽。

（5）采用密封胶条接缝的骨架组合墙体单元之间，十字接头部位的纵、横密封胶条交叉处应采取必要的防水密封措施。

4  外墙板宜根据基墙特点及形式进行室外侧墙面整体防水，并满足现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB55830的有关要求。

（1）应采用防水涂料或界面剂对轻质条板外围护墙表面进行整体涂覆，涂覆前需确保墙体表面清洁、平整、无尘土、油脂等。

（2）当外墙有特殊防水要求叶，可在外墙外侧添加一层防水膜或防水层、井确保覆盖面全面、接缝密封良好。

（3）在外围护墙的接缝处和墙体开口、穿墙管道等处使用专用的防水材料进行填缝和密封，防止水份通过缝隙渗入墙体。

（4）确保防水层的完整性和连续性，从而达到外墙的防水要求。

5.1.4  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板保温做法要求

1  外围护墙体保温材料的燃烧性能应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》CB 50016和其他有关标准的规定。

2  作为保温材料，应采用密度级别不大于BO5级且满足节能设计要求，

3  当外围护墙体的保温芯板燃烧性能等级低于A级，且采用外挂方式安装时，应设置防火隔离带。防火隔离带的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定。

4  条板外墙体及接缝设计应满足热工要求。接缝处应按照热工规范进行结露验算，必要时采取防结露措施。

5  条板外墙的保温材料厚度应通过外墙平均传热系数Km值的计算确定，外墙平均传热系数应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定进行计算。

5.1.5  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板外装饰工程做法要求：

1  外墙板应做外饰面保护层，外饰面设计应满足经济美观要求，采用轻质、耐久、不易污染的材料，并与基层连接牢固，不得空鼓开裂。饰面宜采用涂料、真石漆、饰面砂浆、柔性面砖等轻质饰面材料；

2  当采用幕墙饰面时，支撑幕墙的龙骨应固定在结构构件上。

3  外饰面应对墙体冻融交替、干湿循环、自然碳化和磕碰磨损等起到有效的保护作用。

4  采用新技术、新材料、新工艺、新产品的轻质外围护墙体工程应进行样品试制和生产，验收合格后方可批量生产。

5.1.6  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板接缝防裂

1  板与板之间接缝表面应进行防裂处理。

2  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板板缝设计应符合下列规定：

（1）条板与建筑主体结构墙、柱等结合处以及条板墙体阴阳角处、墙板竖向拼缝之间的凹槽内应采用浆料灌注填实，表面应进行防裂处理。

（2）板缝填缝材料及构造应满足防水、防渗、抗裂、耐久等要求；填缝材料应与墙板具有相容性。

3  条板上端与梁板结合处，应用砂浆粘结材料将空隙填充密实，当采用胶垫块时，应将胶垫块埋设在内。

4  空心板应采用封孔带或封孔棒将上部孔洞覆盖、堵实，并留60mm左右空间使砂桨形成砂浆榫。

5  条板墙体下端与楼地面结合处，安装空隙在60mm以下的宜用M10水泥砂浆填实，大于60mm的宜用干硬性C20细石混凝土填实，拆除木楔的空隙应采用相同强度等级的砂浆或细混凝土堵塞、压实。外部装修时可用水磨石、大理石、瓷砖踢脚板等盖面，当来用木或塑料踢脚线时，可直接粘贴或用混凝土钢钉固定。

6  当条板墙体长度超过6m时，应加强接缝防裂处理措施或设置加强条板。

7  门窗洞上角、过梁板接缝处：设管、线、箱、盒开槽回填处均应进行表面防裂处理。

5.1.7  门（窗）洞设置与构造

1  应选用与墙体品种、厚度一致的门（窗）洞边板。采用空心板作门（窗）洞边板时，距离板边120mm不宜有空心孔洞。

2  工厂预制的门（窗）洞边板、靠门、窗框一侧应设置预埋件与门（窗）框固定；在施工现场切割支座的门（窗）洞边板，可采用胀管螺钉与门（窗）框固定。应根据门（窗）洞口大小确定固定点位置和数量。每侧固定点不应少于3个。

3  门（窗）洞边板在门、窗洞上角应留不小于80mm的承台，或设置镀锌钢托码放置门（窗）洞过梁板。采用条板作门头过梁板时，应在门角接缝四周设置防裂网布。

4  门（窗）洞上部墙体高度大于600或门、窗洞宽度超过1.5m时，应采用配有钢筋的门（窗）洞过梁板或采取其他加固措施。

5  对于门（窗）洞上部高度不大于600mm，洞宽不大于1.5m，可采用空心条板为门（窗）洞过梁板，其孔内埋入φ6钢筋与门（窗）框边板预埋钢筋（或钢钉）连接，搭接长度不小于150mm并用砂浆将孔洞填实。

6  门（窗）框与门（窗）洞边板的接缝处以及洞口上角处，应采取聚氨酯发泡胶密封、粘贴网带防裂等隔声、防裂措施。

5.1.8  埋设管、线、箱盒

1  单层条板墙体内不宜设计暗埋配电箱、控制柜，可采取明装方式或局部设计双层板。配电箱、控制柜宜选用薄型箱体，严禁打洞槽凿穿透墙体安装。

2  当条板墙体上敷设电气暗线、暗管、开关盒时，应采取工厂预埋管方式，不得在施工现场开槽埋设，墙体内预埋管直径不得大于墙体厚度的1/3，每个条板内不得设置多于2根预埋管线，预埋管线之间实体宽度不小于100mm。

3  严禁在条板墙体上任意开槽、开洞以及在两侧同一 部位开槽、开洞，埋设管线间距错开不应小于150mm。开槽、开洞的时同应在墙体安装7d后进行。

4  墙板墙体不宜暗埋水管。当需要暗敷水管时，开槽深度不应大于墙体厚度的2/5，长度不应大于墙长的1/2；必须做好防渗漏措施：并应时完成管线铺设和回填，补强、加固，并做好防裂处理。横向水管宜在墙体下部外沿布置。

5  条板墙体宜采用按设计要求由工厂预制，安装好管、线、箱盒的走线盒

5.1.9  吊挂重物

1  条板墙体上需要吊挂重物和设备，质量超过100kg时, 不应单点固定，并应根据使用要求在设计中考虑设置预埋件或采取加固措施。

2  吊挂点的间距应大于300mm，钢材预埋件和锚固件均应做防腐和防锈处理，并应避免预埋件外露。

5.1.10  蒸压钢网陶粒混凝士保温一体板应符合下列规定：

1  蒸压钢网陶粒混凝士保温一体板是将保温板置于蒸压钢网陶粒混凝土外墙板内钢筋网架中间，经浇筑形成的一种立体组合保温墙板条板。

2 保温一体板应满足蒸压钢网陶粒混凝土外墙板性能、设计、施工、验收的相关要求。

3  当保温一体板的保温芯板燃烧性能等级低于A级，或屋面和外墙保温材料燃烧性能等级都低于A级时应设置防火隔离带。防火隔离带的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔高带技术规程》JGJ 289的规定。

4  有节能设计要求的建筑在采用蒸压钢筋陶粒混凝土轻质外墙板或保温一体化外墙板时，应根据相关政策、规范和工程实际情况进行热工计算，依据计算结果选用适当的板材、板厚、板型、保温组合方式和热桥构造节点。外墙板拼接部位、外墙板与梁柱(屋面)等交接部位应采取相应措施，满足保温、防火、隔声的要求。

## 5.2  结构设计

5.2.1  当轻质条板用于外围护墙体并采用外挂式连接时，与连接件相连部位应采取加强措施。

5.2.2  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板与主体结构应有可靠的连接。应以竖板方式布置为主，并应符合下列规定：

竖板安装时，上、下板端与主体结构之间的连接件均不应小于2个，当单个连接件承受的水平力大于连墙件抗力的设计值时，应相应增加连接件的数量；

5.2.3  墙中构造柱的设置应符合下列规定：

1  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板施工长度不宜超过4m。超4m时，应设置构造柱。

2  内外墙交接处及外墙转角处应设置构造柱。

3  长度方向为自由端的墙体，隔墙长度超过4m时应设置构造柱，且墙体自由端头应设置构造柱。

4  顶端为自由端的墙体，墙体长度超过4m时应设置构造柱并在墙体顶端设置圈梁。

5  当洞口宽度大于2.5m时洞口两侧应设置构造柱。

6  当采用混凝土构造柱时构造柱混凝上强度不应低于C25，构造柱截面宽度不应小于180mm,截面高度不应小于墙体厚度，纵向钢筋宜采用4C14且不应小于4C12，箍筋直径不应小于6mm，箍筋间距不应大于200mm。在构造柱上、下端600mm范围内箍筋间距不应大于150mm。

5.2.4  半高墙体、自由端墙体

1  半高墙体与上部窗框和同边主体结构均应连接牢固。

2  自由端墙体应按实际工程情况进行单项设计可采用横板安装、加设构造柱、钢筋混凝士压项等措施。

5.2.5  条板长度超过6 m以及公用通道、走廊、人流拥挤、项部为自由端的墙体均应采取加强和防裂等措施。

5.2.6  条板与条板间的拼缝连接材料应与墙体材料相适应且其抗压强度不宜高

5.2.7  门洞、窗洞上部应根据洞口宽度、上部墙体高度以及荷载情况设置过梁，过梁两端支承长度不应小于240mm。

5.2.8  在抗震设防地区，墙体与主体结构的连接应采取相应的抗震构造措施，如采用硅酮胶柔性连接，设置U形抗震钢卡及L形钢板卡连接等。钢卡、钢板卡连接应使用膨胀螺栓、射钉或焊接固定。钢卡的设置应符合下利规定：

1  墙体与顶点、结构梁的接缝处，钢卡间距不应大于600mm。且条板每端不应少于1个固定点。

2  墙体与柱、剪力墙的接缝处，钢卡可间断布置，且间距不应大于1m。

3  接板安装的墙体，条板上端与顶板、结构梁的接缝处应加设钢卡进行固定，且每块条板不应少于两个固定点。

4  钢卡沿墙板高度方向长度不宜小于50mm，且与条板隔墙重叠长度不宜小于30mm。钢卡宽度应根据条板局部承压确定，并不应小于100mm。

5.2.9  外挂墙板与主体结构采用点支承连接时节点构造应符合下列规定：

1  连接点数量和位置应根据外挂墙板形状、尺寸确定，连接点不应少于4个，承重连接点不应多于2个。

2  在外力作用下，外挂墙板相对主体结构在墙板平面内应能水平滑动或转动。

3  连接件的滑动孔尺寸应根据穿孔螺栓直径、变形能力需求和施工允许偏差等因素确定并满足现行国家标准《钢结构设计标准)CB50017有关规定。

4  外挂墙板的底端应设置不少于2个仅对墙板有平面外约束的连接节点。

5  外挂墙板的侧边不应与主体结构刚性连接。

5.2.10  条板宜按墙体长度方向竖向排列当墙体端部的条板不足一块板宽时，应按尺寸要求补板，补板宽度不宜小于100mm。

5.2.11  条板墙体上的孔、洞位置及尺寸应在设计时做出规定，不得随意开凿。优先采用工厂化的预埋管、线、盒的墙板。

# 6  施    工

## 6.1  一般规定

6.1.1  承担蒸压钢网陶粒混凝土外墙板工程的施工现场应具有健全的质量管理体系、相应的技术标准、施工质量制度和综合施工质量水平评定考核制度。并应编制专项施工方案。

6.1.2  施工单位应对施工作业人员在上岗前进行施工方案技术交底和安全、技术培训并考核合格。

6.1.3  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板所有组成材料应由产品制造商配套提供、并提供法定检测部门出具的检测报告和出厂合格证明。

6.1.4  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板、抗裂砂浆及其他配套材料进场时均应附有产品出厂合格证、出厂检验报告、有效期内的型式试验报告。

## 6.2   墙板安装

6.2.1  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板大面积施工前，应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙或样板间，并经有关各方确认后，再进行施工。

6.2.2  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板施工前应根据设计要求、施工现场条件和墙板本身的特点编制专项施工技术方案，对管理人员、施工操作人员进行质量安全技术交底和必要的实际操作培训。

6.2.3  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板施工前，应根据外墙板的规格、缝隙宽度、门窗洞口尺寸绘制外墙板排版图，确定外墙板及其连接件、预埋件的数量和位置。

6.2.4  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板在运输、装卸时应轻装轻卸。吊装时应采用宽度不小于50mm的尼龙吊带兜底起吊。严禁使用钢丝绳或麻绳直接兜板底起吊。运输过程中宜侧立竖直堆放，多块打包捆扎牢固，不应平放。

6.2.5  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板的储藏、运输及施工过程中应有可靠的防雨水措施。应严格按不同功能、不同规格分别堆放，堆放场地宜靠近施工现场，避免多次搬运。

6.2.6  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板施工时，楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。施工完毕后应采取有效的保护措施，做好成品保护。

6.2.7  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板施工前，应将其基层清理干净，剔除浮灰、泥土等。根据排版图弹放控制线，主出弹放垂直线，梁出弹放平行直线，楼地面上弹放墙板安装位置及门窗洞口边线，弹线应清晰，位置应准确。

6.2.8  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板安装：

1  放线：根据设计施工图纸，测放出墙板边线，作为安装依据，要避免因为放线错误而使条板安装位置出错。

2  施工顺序：墙板安装应按楼层分层安装。可以从主体结构（墙、柱）的一端向另一端顺序安装，有门窗洞口时，宜从洞口向两侧安装，洞口两侧宜用整块板材；

3  抬板（运板）：墙板的垂直运输采用塔吊等机械设备，水平运输采用运板车或人工运至安装工作面。

4  装板：将安装位置清扫干净调整红外线与隔墙边线重合，与主体连接位置先安装U型钢卡，连接面抹粘接砂浆，在地上安装位置放置垫片（便于校板），再将墙板用立板机立起在安装位置垫片上，人工调节到位。

5  校对：用撬棍等工具调整墙板的位置，使之达到图纸及放线要求的位置（红外线），使墙面平整度及墙板垂直度符合验收标准后用木楔固定板顶。

6  固定：应按弹线位置在上下边梁、楼板上用射钉固定连接件和金属托件，连接件和金属托件的数量、位置应符合排版图要求；

7  注浆：

（1）在两块外墙板间下端设置一个灌浆孔，（直径不小于10毫米）。上端设置引气孔，应位于外墙板顶端。

（2）灌浆料配制必须按说明书配合比进行，充分搅拌均匀。

（3）浇筑前检查外墙板是否安置稳固，灌浆机等设备是准备到位，能正常使用。

（4）把灌浆管对准灌浆孔后，启动灌浆机，直至上端的引气孔出浆，这代表浆料已灌满。在一些不能灌注浆体的地方，用泥铲填满。

（5）在灌浆料填充过程中如有短期的停顿时，应保持灌浆机的运行状态。如果停顿时间超过30分钟，应反向转动泵以保持在输送管中灌浆料的搅拌。如果停顿时间超过60分钟，泵和输送管中的灌浆料不能使用。

（6）灌浆完成应立即将板面用湿海绵或湿布擦拭干净，并保持现场清洁。

（7）灌浆完成7天后方可采用抗裂砂浆抹平外墙板间的抗裂槽，抗裂槽抹平后，在其上挂耐碱网格布，再进行墙面处理。

6.2.9  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板施工应加强控制，完成上一道工序验收后，方可进行下一道工序，并做好隐蔽工程和检验批的验收。

6.2.10  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板施工，在风力大于5级或雨天不得施工。雨期施工应做好防雨措施。工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于0℃。平均气温不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。

6.2.11  墙体外表面构造施工应符合上节建筑设计中的相关要求。

# 7  验    收

## 7.1  一般规定

7.1.1  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板的工程验收除应执行本标准外，尚应符合《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204、《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB551015中的相关规定。

7.1.2  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板与主体结构之间的连接应符合设计及《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231的有关规定，连接件采用焊接或螺栓连接时，其质量应按《钢结构焊接规范》GB50661和《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205有关规定进行验收。

7.1.3  蒸压钢网陶粒混凝上外墙板分项工程质量验收应符合下列规定:

1  主控项目应全部合格:

2  一般项目应合格，当采用计数检验时，至少应有90 %以上的检查点合格;

3  应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

7.1.4  蒸压钢网陶粒混凝土外墙板的检验批应以同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按轻质隔墙墙面30m2为一间)划分为一个检验批，不足50 间应划分为一个检验批;外墙条板工程的检查数量，每个检验批应至少抽查10 %，但不得小于3间，不足3间时应全数检查。

7.1.5  蒸压钢网陶粒混凝上外墙板工程验收应提供下列文件、资料：

1  设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商记录;

2  有效期内的蒸压钢网陶粒混凝土外墙条板型式检验报告;

3  蒸压钢网陶粒混凝上外墙条板及主要配套材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告及进场核查记录;

4  施工技术方案、施工技术交底记录:

5  隐蔽工程验收记录和相关图像记录:

6  其他对工程质量有影响的技术资料。

## 7.2  主控项目

7.2.1  外墙条板及主要配套材料的品种、规格、性能、外观应符合设计和本规范要求，对于有隔声、保温、防火、防潮等特殊要求的工程，板材应满足相应的性能等级。

检验方法：观察，检查产品合格证书，进场验收记录和性能检测报告。

7.2.2  条板的物理力学性能应进行下列性能复验：表观密度、吸水率、干操收缩率、抗压强度、抗冲击性能、抗弯承载力等。

检验方法：复验试件应从进场条板中随机取样，由专门的合格检验机构进行复验，并出具复验报告。

检验数量：同一厂家同一种产品，实际使用面积每5000m2为一个检验批，不足5000m2时应划为一个检验批。

7.2.3  外墙条板的预埋件、连接件的位置、规格、数量和连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察、检查产品合格证书、尺量、检查隐蔽工程验收记录。

7.2.4  条板之间、条板与建筑主体结构的结合应牢固、稳定，连接方法应符合设计要求和本规范的要求。

检验方法：观察、手扳检查。

7.2.5  轻质隔墙安装所用接缝材料的品种和接缝处理方法应符合设计和本规范的要求。

检验方法：观察、检查产品合格证书和施工记录

## 7.3  一般项目

7.3.1  条板安装应位置正确、垂直、平整、转角应规整：板材不得有缺边、掉角、开裂等缺陷。

检验方法：观察、尺量。

7.3.2  外墙条板表面应平整，接缝应顺直、均匀、不应有裂缝。

检验方法：观察、靠尺检查。

7.3.3  外墙条板上开的孔洞、槽、盒应位置准确，套割方正、边缘整齐。

检验方法：观察。

7.3.4  外墙条板外观缺陷限值和外观质量应符合下表的规定。

表7.3.4 外墙条板外观缺陷限值和外观质量允许偏差

| 项目 | 允许修补的缺陷限值 | 外观质量 |
| --- | --- | --- |
| 大面上平行于板宽的裂缝 （横向裂缝） | 不允许 | 无 |
| 大面上平行于板长的裂缝 （纵向裂缝） | 宽度<0.2mm，数量不大于3条， 总长不大于1/10L | 无 |
| 大面凹陷 | 面积不大于150cm2,深度不大于10mm，数量不得多于2处 | 无 |
| 大气泡 | 直径不大于20mm | 无 |
| 外墙板掉角 | 每个端部的板宽方向不多于1处，其尺寸为B1不大于100mm，缺口沿板厚方向D1不大于板厚的1/3，沿板长方向L1不大于300mm。 | 每块板不多于1处（B1、D1不大于20mm，L1不大于100mm） |
| 侧面损伤或缺棱 | 不大于3m的板不多于2处，不大于3m的板不多于3处，每处长度L2不大于300mm，B2不大于50mm | 每侧不超过1处（L2不大于100mm，B2不大于10mm） |

注：①修补材料颜色、质感宜与蒸压陶粒混凝土产品一致，性能应匹配。

②若板材经修补则外观质量应为修补后的要求。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”

表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”

表示充许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”

反面词采用“不宜”

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

正面词采用“可”

反面词采用“不可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。

# 引用标准名录

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

1  《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T1.1-2020

2  《建筑石膏》GB/T 9776

3  《α型高强石膏》JC/T 2038

4  《轻集料及其试验方法第1部分：轻集料》 GB/T 17431.1

5  《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

6  《建筑石膏 净浆物理性能的测定》GB/T 17669.4

7  《建筑石膏 力学性能的测定》GB/T 17669.3

8  《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 8624

9  《石膏化学分析法》GB/T 5484

10  《建筑材料放射性核素限量》GB/T 6566

11  《混凝土结构设计规范》GB/T 50010

12  《钢结构设计标准》GB/T 50017

13  《建筑模数协调标准》GB/T 50002

14  《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451

15  《建筑内部装修设计防火规范》GB/T 50222

16  《声学建筑和建筑构件隔声测量》GB/T 198893

17  《绝热稳态传热性质的测定标定和防护热箱法》GB/T 13475

18  《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T1.1-2020

19  《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》GB/T 9978.1

20  《建筑设计防火规范》GB/T 50016

21  《民用建筑隔声设计规范》GB/T 50118

22  《建筑抗震设计规范》GB/T 50011

23  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T 50300

24  《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841

25  《石膏砌块砌体技术规程》JGJ/T 201

26  《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157

27  《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB/T 50210